如何提高足球场的舒适性

——论经营性人造草足球场辅料填充的重要性

随着国家政策的鼓励，经营足球场正成为一门热门的生意被很多投资人青睐，那么如何打造一片高质量的足球场地呢!很多投资人经常会对比人造草的厂家、质量、价格，而忽略了填充辅料的重要性，实际上，从对场地弹性、摩擦力、脚感和舒适性的贡献比例来讲，辅料填充的作用要远远超过草坪本身，贡献作用超过50%，这就是我们经常看到为何很多学校场地看似草坪用的不错，实际上脚感和舒适度非常差的原因，那就是作为中标单位的承建方虽然提供了满足要求的人造草坪，却减少了填充料的标准来节减成本，而这些往往是使用方不容易发现的，这样做出来的场地就会生硬、缺少舒适性。

一、如何做好足球场辅料填充呢!

| 辅材填充标准 |  | 方案 |
| --- | --- | --- |
| 石英砂 | 填充高度 | 25MM |
|  | 填充重量 | 25kg/㎡以上 |
|  | 质量要求 | 1、颗粒材质优良，规格为20-40目（常用规格，根据产品规格不同可选用40-60目），干净无灰尘。 2、颗粒均匀圆整无尖棱角，表面光洁无裂痕，耐磨耐腐蚀性强。（避免磨损人造草产品，降低其使用寿命。） 3、含水率低于5%。 |
| 橡胶 颗粒 | 填充高度 | # 10MM |
|  | 填充重量 | 约6kg/㎡以上 |
|  | 质量要求 | 1、颗粒材质优良，弹性好，干净无粉尘，生产工艺为剪切型，无油性橡胶。（避免腐蚀人造草产品，安装人员提供的检验方法：用白色纸巾将少量胶粒包裹，在阴凉干爽环境下放置约12小时后，纸巾无明显油印。） 2、胶粒规格为10～20目，呈三角菱形。(增强铺设后结构性稳固，避免长扁形和碴质形颗粒缺点。) 3、胶粒密实、含胶率在28%以上，比重不低于1克/cm3。 |
| 填充 方式 |  | 分两层填充,底层注石英砂，表层注胶粒，两层不能混合。 |

二、关于质量：

1、石英砂除表格中要求外，要求用石英砂而非河沙，粒径适中，颗粒均匀，无灰尘和泥土，主要目的是保持松软防止板结而影响场地弹性。

2、橡胶颗粒要严格控制颗粒大小，同时材质也是重要考虑因素，尽量不要选择电缆皮、鞋底、轮胎等容易老化的颗粒，这些颗粒经过1-2年之后容易老化变得异常坚硬，使得场地性能大大改变，舒适性大大降低。应该选择含胶量高的汽车内饰配件边料、EPDM弹性颗粒等不易老化颗粒，这样做出来的场地经过几年之后运动性能还能保持较高的水平，和新场地类似。

三、关于数量：

1、石英砂除了提高场地弹性外，其中主要作用就是保护草纤维，没有石英砂的保护，人造草在足球这种高强度的运动下很快就会脱落和磨损，所以填充适量的石英砂必不可少，以50mm草高为例，最低填充石英砂不少于25kg/㎡，而最多则可以达到35kg/㎡.但是填充过多石英砂又会影响颗粒的填充，因此笔者认为填充30kg/㎡比较适中。

2、颗粒填充不应太少，很多学校填充都在2-4kg/㎡，很多时候连石英砂都覆盖不了，这样场地的性能当然不理想，但是颗粒也不是越多越好，过多则像在被子上跑步，非常吃力，建议橡胶颗粒填充数量最低不少于5kg/㎡，最多不多于10kg/㎡，当然，随着橡胶颗粒的增加，应适当减少石英砂的填充数量。

四、关于施工：三分材料七分施工，施工水平非常重要。

1、选择专业施工队伍和经验丰富的安装师。

2、必须使用专业刷草机，刷草机使用重型（500斤）电动刷草机，这样能够将辅料刷平，防止出现高低不平的情况。

3、在摊铺辅料时一定要将辅料摊铺非常均匀，厚薄一致。

4、若出现石英砂高低不平时，一定要在颗粒填充前适当填补，保证场地平整。

5、石英砂和颗粒排放要非常有序均衡。