超经济的人造草足球场基础方案

----水泥石粉基础施工方案

由于国家体育政策的刺激,越来越多的人计划投资足球场进行经营,在投资计划中,足球场基础都是一块很大的投入,传统的10公分混泥土基础投入价格都在80元左右,以一个标准场8000方为例,这一项投入差不多就要60多万,对于投资者来说是一个不小的负担,由于足球场只是人的运动,没有大型重物和车辆碾压,因此基础没必要做很大强度,只要能满足足球场平整,不变形,排水等要求就可以了,这里介绍一种水泥石粉基础的经济做法,相对于商用混泥土每立方300左右的价格,石粉只要每立方30元左右,成本大大降低,以10公分石粉基础为例,最终完工价在30-40元左右,使基础这一项成本就可以降低50-60%,而且丝毫不影响足球场的整体效果。

水泥石粉稳定层施工工艺流程: 施工放样→准备下承层→运输未筛分石粉→参入比例的水泥→洒水使石粉湿润→搅拌→运输和撒布现场→补充洒水→整形→碾压

- 准备工作

（1）准备下承层

- 基层的下承层是原夯实基土。下承层表面应平整、坚实,没有任何松散的材料和软弱地点。

- 下承层的平整度和压实度应符合规范的规定。

- 用12～15T三轮压路机进行碾压检验(压3-4遍).在碾压过程中,如发现土过干、表层松散，应适当洒水；如发生“弹簧”现象，应采取挖开晾晒、换土、掺石灰或粒料等措施进行处理。

- 对于底基层，根据压实度检查（或碾压检验）和弯沉测定的结果，凡不符合设计要求的路段，必须根据具体情况，分别采用补充碾压、加厚底基层、换填好的材料、挖开晾晒等措施，使达到标准。

- 底基层上的低洼和坑洞，应仔细填补及压实。底基层上的搓板和辙槽，应刮除，松散处应耙松、洒水并重新碾压。

- 逐一断面检查下承层标高是否符合设计要求。下承层标高的误差应符合规范要求。

（2）材料用量

- 计算材料用量,根据各段基层的宽度、厚度及预定的干压实密度，计算各段需要的干集料数量。再根据现场碎石的含水量以及所用运料车辆的吨位，计算每车料的堆放距离。

- 在料场洒水加湿石粉，使其含水量较最佳含水量11%左右，以减少运输过程中的集料离析现象。

（3）运输和摊铺集料运输：

- 集料装车时，应控制每车料的数量基本相等。

- 在同一料场供料的路段,由远到近将料按要求的间距卸置于下承层上,卸料间距应严格掌握,避免料不够或过多,并且要求料堆每隔一不定期距离留一缺口,以便施工。在粗集料处于潮湿状态时,再摊铺细集料。

- 集料在下承层上的堆置时间不宜过长。运送集料较摊铺集料工序只宜提前1-2D。

摊铺：

- 摊铺前要事先通过试验确定集料的松铺系数(或压实系数,它是混合料的干松密度与干压实密度的比值).人工摊铺混合料时,其松铺系数约为1.4-1.5。

- 将集料均匀地摊铺在预定的宽度上,要求表面应平整。

- 检验松铺材料的厚度,看其是否符合预计要求。必要时应进行减料或补料工作。

（4）碾压

摊铺整形后的基层，当碎石的含水量等于或略大于最佳含水量时，立即用12t以上三轮压路机进行碾压。碾压时，后轮应重叠1/2轮宽；后轮必须超过两段的接缝处。后轮压完全宽时，即为一遍。碾压一直进行到要求的密实度为止。一般需碾压6-8遍。压路机的碾压速度，头两遍以采用1.5-1.7KM/H为宜，以后用2.0-2.5KM/H为宜。还应注意下列各点：

①两侧应多压2-3遍。

②碾压全过程均应随碾压随洒水，使其保持最佳含水量。洒水量可参考表7-6中数量并结合季节洒水，待表面晾干后碾压，但薄于10CM时不宜摊铺后洒水，可在料堆上泼水，摊铺后立即碾压。碾压直到要求的密实度。

③开始时，应用相对较轻的压路机稳压，稳压两遍后，即时检测、找补。

④碾压中局部有“软弹药”、“翻浆”现象，应立即停止碾压，待翻松晒干，或换含水量合适的材料后再行碾压。

⑤两作业段的衔接处，应搭接拌和。第一段拌和后，留5-8M不进行碾压，第二段施工时，将前段留下未完成部分，重新拌和，并与第二段一起碾压。

- 严禁压路机在已完成的或正在碾压的路段上调头和急刹车。